### Приложение №1

к Извещению и Документации

по открытому конкурсу №03-ОК

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Технические характеристики на

# Концентрат минеральный Галит помол №3

|  |
| --- |
| **Содержание** |
| NaCl  | 98.25 % |
| Ca | 0.32 % |
| Mg | 0.04 % |
| SO4 | 0.83 % |
| **Нерастворимый остаток** | 0.28 % |
| K | 0.012 % |
| Fe2O3 | 0.002 % |
| **Массовая доля влаги** | 0.25 % |