Приложение №3

к Документации и Извещению по ЗП №00005-ЗП

Технические характеристики композиции  ОС-12-03:

Условная вязкость при t (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм: 20-60 с. 
Массовая доля нелетучих веществ: не менее 55 %.
Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2: не менее 30 см. 
Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов: не более 1 балла.
Стойкость покрытия к действию воды при температуре (20±5)°С: не менее 72 часов.
Время высыхания до отлипа (до степени 3): при t (20±2)°С 2 часа.
Степень перетира: не более 50 мкм.
Диапазон рабочих температур: от - 60°С до + 300°С.

Условия нанесения: при температуре от -30°С до + 35°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Разбавитель: ксилол, толуол.

Способ нанесения: методами распыления, кистью, валиком.

Ориентировочный расход при двухслойном нанесении: 350-600 г/м2.

Толщина покрытия при двухслойном нанесении: 100-200 мкм.

Система нанесения композиции не требует предварительного грунтования.

Срок безремонтной эксплуатации в умеренном климате: 15 лет и более.

Композиция является однокомпонентной.

Холодное отверждение покрытия после нанесения.
Срок полимеризации: 72 часа.