Приложение №1

к  Извещению и Документации по открытому запросу предложений №18 -ЗП

и к Договору №__________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на Сульфоуголь H+

| Наименование Технического показателя | Результат испытаний |
| --- | --- |
| Динамическая обменная емкость, мг-моль/дм3 | 250-360 |
| Гранулометрический состав 0,315-1,5 мм,% | 85 |
| Массовая доля влажности, % | 20-40 |